# Specyfikacja systemu ociepleniowego StoTherm Ceramic S
z płytą termoizolacyjną ze styropianu

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

1. Zaprawa klejąca Sto-Baukleber do mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 1,5 | ≥ 0,13 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 1,0 | ≥ 0,06 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,5 | ≥ 0,15 |

Zaprawę klejową należy nanosić całopowierzchniowo na powierzchnie płyt termoizolacyjnych pacą 10 x 10 mm, lub tzw. metodą placków i obwódki. W przypadku tej drugiej metody efektywna powierzchnia spoiny klejowej nie może być niższa niż 40% powierzchni płyt. Grubość warstwy kleju nie powinna być większa niż 1 cm. Jeżeli nierówności podłoża są zbyt duże, nie pozwalając zachowania takiej grubości podłoże należy wstępnie wyrównać materiałem Sto-Faserputz.

Płyty należy układać od dołu do góry mijankowo (minięcie krawędzi min. 15 cm), z przewiązaniem na narożach.

Pierwszą warstwę płyt należy układać na wypoziomowanej, aluminiowej listwie Sto-Sockelleiste Universal dobranej do grubości płyt.

Krawędzie płyt powinny przylegać do siebie, tak by nie pozostawała między nimi wolna przestrzeń. Miejsca, w których pozostanie widoczna szczelina należy wypełnić niskorozprężną pianką poliuretanową Sto-Pistolenschaum SE.

Zużycie kleju ok 4,5 – 5,5 kg/m2

2. Płyty termoizolacyjne EPS

Płyty termoizolacyjne ze styropianu, dopuszczone do stosowania w systemie, o parametrach nie niższych, niż podane poniżej w tabeli.

Parametry szczegółowe płyt termoizolacyjnych EPS:

| parametr | oznaczenie | jednostka | wymaganie |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λD | W/m*K | ≤ 0,040 |
| grubość | T1 | mm | +/- 1 |
| długość | L2 | mm | +/- 2 |
| szerokość | W2 | mm | +/- 2 |
| prostokątność | S5 | mm/1000 mm | +/- 5 |
| płaskość | P5 | mm | +/- 5 |
| wytrzymałość na zginanie | BS | kPa | ≥ 75 |
| stabilność wymiarowa w normalnych warunkach | DS(N)2 | [%] | +/- 0,2 |
| stabilność wymiarowa w temp. +70C zmiany po 48 h | DS(70,-) | [%] | 2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | TR | kPa | ≥ 100 |

3. Łączniki mechaniczne

W systemie StoTherm Ceramic łączniki mechaniczne należy instalować poprzez siatkę oraz świeżą zaprawę zbrojącą. Po wykonaniu mocowania łącznikami ich talerzyki muszą zostać ponownie przykryte masą szpachlową. Należy stosować łączniki wkręcane Ejotherm STRU 2G. Ilość łączników – min. 6 szt/m2 na powierzchni elewacji i min. 8 szt/m2 w strefie narożnej. W zależności od wysokości i ukształtowania budynku, strefy wiatrowej ilość łączników może wymagać zwiększenia.

4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej StoLevell Uni

- sucha zaprawa mineralna,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- wzmocniona mikrowłóknami

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 1,2 | ≥ 0,09 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,5 | ≥ 0,05 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,2 | ≥ 0,12 |

Zaprawę zbrojącą należy nanosić na przyklejone płyty termoizolacyjne za pomocą pacy 5 x 5 mm. Następnie, na świeżą zaprawę należy przyłożyć siatkę zbrojącą i delikatnie wcisnąć ją gładką, szeroką pacą ze stali nierdzewnej. Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić min. 3 – 5 mm.

Przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej w narożnikach otworów należy wkleić pod kątem 45° paski siatki ok 10 x 30 cm.

Uwaga: na ścianach fundamentowych poniżej poziomu terenu na warstwie zbrojonej wykonać warstwę izolacyjną z materiału Sto-Flexyl zmieszanego w proporcjach wagowych 1:1 z cementem. Masę należy rozcieńczyć wodą do konsystencji szlamu i nanieść pędzlem na powierzchnię warstwy zbrojącej.

5. Siatka zbrojąca Sto-Glasfasergewebe

- tkanina z włókna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje kształtu,

- szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- wielkość oczek 6,0 x 6,0 mm,

- ciężar powierzchniowy ≥ 155 g/m2 ,

| Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: w warunkach laboratoryjnych | ≥ 28 |
| --- | --- |
| w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 25 |

Siatkę należy nakładać w taki sposób, by sąsiednie pasy nachodziły na siebie 
min. 10 cm

6. Zaprawa klejąca do mocowania płytek elewacyjnych StoColl KM

- elastyczny, mineralny klej do przyklejania na elewacji płytek ceramicznych, klinkierowych, kamiennych lub mozaiki szklanej

- spełnia wymagania C1TE wg normy EN12004,

- zaprawa cienkowarstwowa zgodnie z EN 1346

Pozostałe parametry StoColl KM:

| Parametr | Norma | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) | EN-1015-11 | 6 MPa |
| Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) | EN-1015-11 | 20 MPa |
| Dynamiczny moduł E |  | 10 000 |

Do przyklejania płytek okładzinowych służy zaprawa klejąca StoColl KM, która nanoszona jest zarówno na spodnią stronę płytek jak i na podłoże za pomocą ząbkowanej pacy 10 x 10 mm. Należy przy tym zagwarantować, by po dociśnięciu, zaprawa klejąca pokryła całą spodnią powierzchnię płytek. Grubość warstwy zaprawy klejącej musi wynosić min. 3 mm.

7. Zaprawa do spoinowania płytek okładzinowych StoColl FM - mineralna zaprawa do fugowania płytek

Po wyschnięciu zaprawy klejowej należy wykonać spoinowanie płytek. Do tego celu służy zaprawa do spoinowania StoColl FM-S (do spoinowania metodą szlamowania płytek o gładkiej powierzchni) lub StoColl FM-K (do spoinowania płytek o chropowatej powierzchni).

8. Płytki okładzinowe - mineralna zaprawa do fugowania płytek

Jako okładzinę w systemiach StoTherm Ceramic należy stosować:

- mrozoodporne płytki ceramiczne, prasowane lub ciągnione grup: BIa, BIb, AI wg PN-EN 14411:2007 o masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2, o polu powierzchni nie większej niż 0,09 m2 (zalecane maksymalne wymiary 300x300 mm lub 400x200 mm) i grubości 8÷15 mm,

- płytki z kamienia naturalnego wg PN-EN 1469:2005 o masie powierzchniowej nie większej niż 40 kg/m2, wymiarach nie większych niż 305x305 mm lub 610x305 mm i grubości 6÷15 mm.

Spoiny płytek ceramicznych lub klinkierowych powinny mieć szerokość 8 – 10 mm, a powierzchnia spoin w okładzinie powinna być nie mniejsza niż 6% powierzchni okładziny.

Spoiny płytek z kamienia naturalnego powinny mieć szerokość tak dobraną, aby ich powierzchnia nie była mniejsza niż 5% powierzchni okładziny. W przypadku płytek z kamienia naturalnego o wymiarach 610x305 mm minimalna szerokość spoin wynosi 10 mm.

Przed przystąpieniem do klejenia płytek z kamienia naturalnego, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów i przebarwień na powierzchni kamienia, całą powierzchnię płytki, na którą będzie nanoszony klej, należy zaimpregnować preparatem StoPrim Micro rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:10.

W celu podniesienia trwałości i zabezpieczenia przed zbyt szybkim brudzeniem się kamienia naturalnego po wyschnięciu spoin całą powierzchnię (płytki kamienne i spoiny) należy pokryć impregnatem hydrofobizującym StoSilco HC.

Powierzchnia okładziny powinna być podzielona na pola o maksymalnej powierzchni 36 m2 (maks. 6x6 m). Zdylatowanie powierzchni okładziny uzyskuje się poprzez wykonanie spoin trwale elastycznych na fugach wyznaczających pola podziału.

W przypadku stosowania płytek z kamienia naturalnego należy spoiny rozdzielające wykonać przez całą grubość systemu ociepleniowego, aż do podłoża.

Spoiny trwale elastyczne mogą być wykonane przy zastosowaniu np. tiokolu, silikonu lub środków poliuretanowych. Zalecany materiał: StoSeal F 505. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.

9. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

| wodochłonność po 1 h [g/m2]: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia z płytkami ceramicznymi lub klinkierowymi - warstwa wierzchnia z płytkami z kamienia naturalnego | < 95 < 100 < 200 |
| --- | --- |
| wodochłonność po 24 h [g/m2]: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia z płytkami ceramicznymi lub klinkierowymi - warstwa wierzchnia z płytkami z kamienia naturalnego | < 300 < 400 < 500 |
| mrozoodporność warstwy wierzchniej | brak zniszczeń |
| przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu [MPa] - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności | ≥0,08 |
| odporność na uderzenie w badaniu na próbkach po cyklach starzeniowych [J] | ≥ 3 J |
| opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej (bez płytek) [m] | < 0,4 |
| Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji | Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) |

wersja 2015/01