# ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ

# wykończony tynkiem mineralnym StoMiral

# malowanym farbą elewacyjną StoColor Lotusan

# dedykowany do ocieplania budynków wysokich,

# umożliwiający zastosowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu do wysokości 25 m (system StoTherm Vario)

# umożliwiający zastosowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej na wysokości powyżej 25 m (system StoTherm Mineral)

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

1.Zaprawa klejowa Sto-Baukleber do mocowania płyt termoizolacyjnych na podłożu

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa

- przyczepność zaprawy do innych podłoży (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 1,5 | ≥ 0,13 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 1,0 | ≥ 0,06 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,5 | ≥ 0,15 |

2.Płyty termoizolacyjne

2.1. Płyty EPS 
Płyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli.

| parametr | oznaczenie | jednostka | wymaganie |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λD | W/m*K | ≤ 0,040 |
| gdubość | T1 | mm | +/- 1 |
| długość | L2 | mm | +/- 2 |
| szerokość | W2 | mm | +/- 2 |
| prostokątność | S5 | mm/1000 mm | +/- 5 |
| płaskość | P5 | mm | +/- 5 |
| wytrzymałość na zginanie | BS | kPa | ≥ 75 |
| stabilność wymiarowa w normalnych warunkach | DS(N)2 | [%] | +/- 0,2 |
| stabilność wymiarowa w temp. +70C zmiany po 48 h | DS(70,-) | [%] | 2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | TR | kPa | ≥ 100 |

2.1. Płyty z wełny mineralnej 
Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli.

| Produkowane fabrycznie płyty z wełny mineralnej (MW) zwykłe i lamelowe według PN-EN 13162 |
| --- |
| Opis, właściwości | MW płyty lamelowe | MW płyty zwykłe |
| Reakcja na ogień | Klasa A1 |
| Opór cieplny (m²(K)/W | Określony przy oznakowaniu CE według EN 13162 |
| Grubość | MW-EN 13162 – T5 | MW-EN 13162 – T4 lubT5 |
| Stabilność wymiarów w określonych warunkach temperatury i wilgotności | MW-EN 13162 – DS(TH) |
| Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu (częściowym) | MW-EN 13162 – WS |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (częściowym) | MW-EN 13162 – WL(P) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) | 1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, w warunkach suchych PN-EN 1607 | MW-EN 13162 – TR80 MW-EN 13162 – TR100 | MW-EN 13162 – TR10 MW-EN 13162 – TR15 |

3.Łączniki mechaniczne EJOT STR U 2G

- Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta

- mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych

- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

- sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych:

  - dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm

4. Zaprawa StoLevell Uni do wykonania warstwy zbrojonej

- sucha zaprawa mineralna,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa

- przyczepność zaprawy do styropianu (MPa):

| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 0,09 |
| --- | --- |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,05 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 0,12 |

5.Siatka zbrojąca Glasfasergewebe F

- tkanina z włókna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje kształtu,

- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,

- szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- wielkość oczek 4,0 x 4,0 mm,

- ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2 ,

| Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: w warunkach laboratoryjnych | ≥ 33 |
| --- | --- |
| w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 25 |

6.Pośrednia warstwa gruntująca StoPrep Miral

7.Mineralna zaprawa tynkarska StoMiral

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C

- dostępna w fakturach: baranek, żłobionej (tzw. „kornik”) oraz umożliwiającej wykonanie tynku modelowanego lub na gładko

- odporna na powstawanie rys skurczowych

| Zawartość popiołu [%] w temp.: - 450oC | 98,0 – 99,5 |
| --- | --- |
| Gęstość objętościowa [g/cm3] | 1,5 – 1,8 |

8.Farba elewacyjna StoColor Lotusan

- posiadająca oznakowanie „iQ intelligent technology”

- o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2

- o podwyższonej odporności na zwilżanie

- zgodna z technologią Lotus-Effect, która ogranicza przyczepność cząstek brudu i ułatwia samooczyszczanie elewacji podczas opadów deszczu

- posiadająca naturalna ochrona przed rozwojem glonów i grzybów

- charakteryzująca się niskim skurczem

| Zawartość suchej substancji [%] | 60,0 – 66,0 % |
| --- | --- |
| Zawartość popiołu [%] w temp.: - 450oC - 900o | 86,5 – 89,5 63,5 – 73,5 |
| Gęstość objętościowa [g/cm3] | 1,40 – 1,60 |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza Sd [m] | 0,01 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ | 50 |
| Absorbcja wody w [kg/(m² h1/2) | 0,05 |
| Połysk | G 3 (matt) |
| Uziarnienie [μm] | < 100 (S1 drobne) |

9.Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

- listwy startowe Sto-Sockelleiste Universal wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem

- Klipsy do łączenia odcinków listew startowych Sto-Sockelleisteverbinder S, zapewniające wymaganą dylatację

- profile narożnikowe Sto-Gewebewinkel Standard wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

- listwy kapinosowe Sto-Tropfkantenprofil

- listwy przyokienne Sto-Anputzleiste Standard

- profile dylatacyjne Sto-Dehnfugenprofil,

- taśmy uszczelniające Sto-Dehnfugenband,

- profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia Sto-Übergangsprofil Blech

- korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach Sto-Gerüstankerverschluss

- puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji StoFix Eldoline

Wszystkie elementy do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być dostarczone przez dostawcę systemu i zgodne z jego wytycznymi.

10. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego StoTherm Vario/Variant/Mineral

| wodochłonność po 1 h [g/m2]: - warstwa zbrojona - układ z tynkiem mineralnym | < 100 < 200 |
| --- | --- |
| wodochłonność po 24 h g/m2: - warstwa zbrojona - układ z tynkiem mineralnym | < 180 < 600 |
| mrozoodporność warstwy wierzchniej | brak zniszczeń |
| przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej [MPa] | ≥0,08 |
| przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu [MPa] | ≥0,10 |
| odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria] | I |
| odporność na uderzenie w badaniu na próbkach po cyklach starzeniowych [J] | ≥ 15 |
| opór dyfuzyjny względny [m] | < 0,18 |
| Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (układ StoTherm Mineral) | A2 –s2, d0 |
| Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji | Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) |

wersja 2017/01