# ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ

# StoTherm Mineral

z płytą termoizolacyjną z wełny mineralnej i tynkiem silikonowym z efektem lotosu StoLotusan ,

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

1.Zaprawa klejowa Sto-Baukleber do mocowania płyt z wełny mineralnej na podłożu

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa

- przyczepność zaprawy do betonu (MPa):

| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 1,6 |
| --- | --- |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 1,0 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,6 |

2.Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej 
Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli.

| Produkowane fabrycznie płyty z wełny mineralnej (MW) zwykłe i lamelowe według PN-EN 13162 |
| --- |
| Opis, właściwości | MW płyty lamelowe | MW płyty zwykłe |
| Reakcja na ogień | Klasa A1 |
| Opór cieplny (m²(K)/W | Określony przy oznakowaniu CE według EN 13162 |
| Grubość | MW-EN 13162 – T5 | MW-EN 13162 – T4 lubT5 |
| Stabilność wymiarów w określonych warunkach temperatury i wilgotności | MW-EN 13162 – DS(TH) |
| Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu (częściowym) | MW-EN 13162 – WS |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (częściowym) | MW-EN 13162 – WL(P) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) | 1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, w warunkach suchych PN-EN 1607 | MW-EN 13162 – TR80 MW-EN 13162 – TR100 | MW-EN 13162 – TR10 MW-EN 13162 – TR15 |

3.Łączniki mechaniczne EJOT STR U 2G

- Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta

- Obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 kN

- Sztywność talerzyka ≥ 0,60 kN/mm

- mocowane z talerzykami VT 2G zwiększającymi docisk oraz umożliwiającymi zabezpieczenie zaślepkami wełny mineralnej, zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych

- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

- sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych:

  - dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm

4.Zaprawa StoLevell Uni do wykonania warstwy zbrojonej

- sucha zaprawa mineralna,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa

5.Siatka zbrojąca Glasfasergewebe F

- tkanina z włókna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje kształtu,

- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,

- szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- ciężar powierzchniowy ≥ 160 g/m2 ,

| Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: w warunkach laboratoryjnych | ≥ 33 |
| --- | --- |
| w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 25 |

6.Pośrednia warstwa gruntująca StoPrep Miral

- zgodnie z aprobatą techniczną systemu

7. Masa tynkarska z efektem lotosu StoLotusan

- zewnętrzna masa tynkarska wg EN 15824

- masa tynkarska z efektem lotusu (nie mylić z tzw. efektem perlenia) umożliwiająca spływanie brudu razem z deszczem

- zbrojona włóknami ,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C

- z możliwością barwienia w masie,

- dostępna w fakturach: baranek oraz modelowanej, umożliwiającej wykonanie tynku na gładko

- odporna na powstawanie rys skurczowych

- klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 wg EN 13501-1

- zabezpieczona środkami biobójczymi o wydłużonym uwalnianiu się

- o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2

- o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne

| gęstość objętościowa [g/cm3] | 1,7 – 1,9 |
| --- | --- |
| absorbcja wody (podciąganie kapilarne) w | < 0,05 kg/(m² * h1/2) |
| współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ | 25 - 40 |
| współczynnik przewodzenia ciepła | 0,7 W/(m*K) |

8.Farba elewacyjna StoColor Lotusan (w przypadku tynku StoLotusan MP)

- zgodna z aprobatą techniczną systemu

- posiadająca oznakowanie „iQ intelligent technology”

- o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2

- o podwyższonej odporności na zwilżanie

- zgodna z technologią Lotus-Effect, która ogranicza przyczepność cząstek brudu i ułatwia samooczyszczanie elewacji podczas opadów deszczu

- posiadająca naturalna ochrona przed rozwojem glonów i grzybów

- charakteryzująca się niskim skurczem

| Zawartość suchej substancji [%] | 60,0 – 66,0 % |
| --- | --- |
| Zawartość popiołu [%] w temp.: - 450oC - 900o | 86,5 – 89,5 63,5 – 73,5 |
| Gęstość objętościowa [g/cm3] | 1,40 – 1,60 |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza Sd [m] | 0,01 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ | 50 |
| Absorbcja wody w [kg/(m² h1/2) | 0,05 |
| Połysk | G 3 (matt) |
| Uziarnienie [μm] | < 100 (S1 drobne) |

9. Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

- listwy startowe Sto-Sockelleiste Universal wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem

- Klipsy do łączenia odcinków listew startowych Sto-Sockelleisteverbinder S, zapewniające wymaganą dylatację

- profile narożnikowe Sto-Gewebewinkel Standard wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

- listwy kapinosowe Sto-Tropfkantenprofil

- listwy przyokienne Sto-Anputzleiste Standard

- profile dylatacyjne Sto-Dehnfugenprofil,

- taśmy uszczelniające Sto-Dehnfugenband,

- profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia Sto-Übergangsprofil Blech

- korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach Sto-Gerüstankerverschluss

- puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji StoFix Eldoline

Wszystkie elementy do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być dostarczone przez dostawcę systemu i zgodne z jego wytycznymi.

10. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego StoTherm Mineral z tynkiem StoLotusan

| wodochłonność po 1 h [g/m2]: - warstwa zbrojona - układ z tynkiem silikonowym | < 100 < 50 |
| --- | --- |
| wodochłonność po 24 h g/m2: - warstwa zbrojona - układ z tynkiem silikonowym | < 480 < 180 |
| mrozoodporność warstwy wierzchniej | brak zniszczeń |
| przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej [MPa] | ≥0,08 |
| odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria] | I |
| odporność na uderzenie w badaniu na próbkach po cyklach starzeniowych [J] | ≥ 20 |
| opór dyfuzyjny względny [m] | < 0,32 |
| Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień | A2 –s2, d0 |
| Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji | Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) |

wersja 2017/02