# ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ

# StoTherm Panel

z płytą termoizolacyjną ze styropianu i panelami okładzinowymi StoDeco Plan

Wymagania formalne wobec systemu:

Krajowa Ocena Techniczna ICiMB-KOT-2017/0001

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

- Zaprawa klejowa Sto-Baukleber do mocowania płyt z wełny mineralnej na podłożu

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 1,5 | ≥ 0,13 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 1,0 | ≥ 0,06 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,5 | ≥ 0,15 |

2. Płyty termoizolacyjne EPS 
Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli.

| parametr | oznaczenie | jednostka | wymaganie |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λD | W/m*K | ≤ 0,031 |
| gdubość | T2 | mm | +/- 2 |
| długość | L2 | mm | +/- 2 |
| szerokość | W2 | mm | +/- 2 |
| prostokątność | S5 | mm/1000 mm | +/- 5 |
| płaskość | P5 | mm | +/- 5 |
| wytrzymałość na zginanie | BS | kPa | ≥ 75 |
| stabilność wymiarowa w normalnych warunkach | DS(N)2 | [%] | +/- 0,2 |
| stabilność wymiarowa w temp. +70C zmiany po 48 h | DS(70,-) | [%] | 2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | TR | kPa | ≥ 80 |

3. Łączniki mechaniczne EJOT STR U 2G

- Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta

- Obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 kN

- Sztywność talerzyka ≥ 0,60 kN/mm

- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

- sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych:

  - dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm

4. Zaprawa StoLevell Uni do wykonania warstwy zbrojonej

- sucha zaprawa mineralna,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy do styropianu ≥ 1,0 MPa

5. Siatka zbrojąca Glasfasergewebe F

- tkanina z włókna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje kształtu,

- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,

- szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- ciężar powierzchniowy ≥ 151 g/m2 ,

| Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: w warunkach laboratoryjnych | ≥ 33 |
| --- | --- |
| w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 20 |

6. Zaprawa StoDeco Coll do przyklejania płyt okładzinowych StoDeco Plan

- sucha zaprawa mineralna,

- zgodna z Krajową Oceną Techniczną na system

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1: 
A2-s1, d0

| Nasiąkliwość [kg/ m2 * h1/2] | ≤ 0,20 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie [MPa] | ≥ 3,0 |
| Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | ≥ 10,0 |
| współczynnik dyfuzji pary wodnej μ | ≤ 25 |

7. Płyty elewacyjne StoDeco Plan

- zgodne z Krajową Oceną Techniczną na system

- wykonane z perlitu ekspandowanego Verolith

- grubość płyt 15, 20, 25, 30, 34 lub 40 mm,

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1: 
A2-s1, d0

| Nasiąkliwość [%] | ≤ 2,0 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie [MPa] | ≥ 5,0 |
| Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | ≥ 8,5 |
| Gęstość objętościowa [kg/m3] | 500 - 600 |

8. Farba elewacyjna dedykowana do malowania elementów StoDeco Plan

8.1 farba StoColor Maxicryl

- farba elewacyjna

- zgodna z instrukcją techniczną elementów StoDeco Plan

| Zawartość suchej substancji [%] | 62,0 – 69,0 % |
| --- | --- |
| Zawartość popiołu [%] w temp.: - 450oC - 900o | 66,5 – 72,5 53,0 – 60,0 |
| Gęstość objętościowa [g/cm3] | 1,30 – 1,60 |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza Sd [m] | 1,2 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ | 6700 |
| Absorbcja wody w [kg/(m² h1/2) | ≤ 0,05 |
| Połysk | G 3 (matt) |
| Uziarnienie [μm] | < 100 (S1 drobne) |

8.2 farba StoColor X-Black

- farba elewacyjna

- dedykowana do ciemnych kolorów o współczynniku odbicia światła ≤ 20

- zgodna z instrukcją techniczną elementów StoDeco Plan

| Zawartość suchej substancji [%] | 62,0 – 69,0 % |
| --- | --- |
| Zawartość popiołu [%] w temp.: - 450oC - 900o | 66,5 – 72,5 53,0 – 60,0 |
| Gęstość objętościowa [g/cm3] | 1,30 – 1,60 |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza Sd [m] | 1,2 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ | 6700 |
| Absorbcja wody w [kg/(m² h1/2) | ≤ 0,05 |
| Połysk | G 3 (matt) |
| Uziarnienie [μm] | < 100 (S1 drobne) |

9. Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

- listwy startowe Sto-Sockelleiste Universal wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem

- Klipsy do łączenia odcinków listew startowych Sto-Sockelleisteverbinder S, zapewniające wymaganą dylatację

- profile narożnikowe Sto-Gewebewinkel Standard wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

- listwy kapinosowe Sto-Tropfkantenprofil

- listwy przyokienne Sto-Anputzleiste Standard

- profile dylatacyjne Sto-Dehnfugenprofil,

- taśmy uszczelniające Sto-Dehnfugenband,

- profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia Sto-Übergangsprofil Blech

- korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach Sto-Gerüstankerverschluss

- puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji StoFix Eldoline

Wszystkie elementy do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być dostarczone przez dostawcę systemu i zgodne z jego wytycznymi.

10. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego StoTherm Panel zdefiniowanego w krajowej ocenie technicznej

| wodochłonność po 1 h [g/m2]: - warstwa zbrojona - układ ze StoDeco Plan | < 100 < 150 |
| --- | --- |
| wodochłonność po 24 h g/m2: - warstwa zbrojona - układ ze StoDeco Plan | < 500 < 300 |
| mrozoodporność warstwy wierzchniej | brak zniszczeń |
| przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej [MPa] | ≥0,08 |
| odporność układu na uderzenie po starzeniu [kategoria] | I |
| opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej układu [m] | < 0,5 |
| Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji | Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) |

wersja 2017/03