# ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ

# StoTherm Classic

z płytą termoizolacyjną z ze styropianu i tynkiem silikonowym StoSilco, lub akrylowym/organicznym Stolit

Wymagania formalne wobec systemu:

  - Aprobata techniczna ITB AT-15-AT-15-2599/2013

  - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Aprobata techniczna systemu powinna obejmować następujące warianty rozwiązania:

- możliwość wykonania ocieplenia wtórnego, czyli dodatkowego ocieplenia na ocieplonej już wcześniej ścianie

- możliwość zastosowania kleju dyspersyjnego do przyklejania płyt termoizolacyjnych

- możliwość klejenia systemu do płyt drewnopochodnych (np. OSB, V100)

- możliwość wykonania systemu z dodatkową siatką zbrojącą o podwyższonej gramaturze, zapewniając tym sposobem ekstremalnie wysoką wytrzymałość mechaniczną systemu,

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

1.Zaprawa klejowa Sto-Baukleber do mocowania płyt EPS do podłoża

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 1,5 | ≥ 0,13 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 1,0 | ≥ 0,06 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,5 | ≥ 0,15 |

2.Płyty termoizolacyjne EPS 
Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli.

| parametr | oznaczenie | jednostka | wymaganie |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | λD | W/m*K | ≤ 0,031 |
| gdubość | T1 | mm | +/- 1 |
| długość | L2 | mm | +/- 2 |
| szerokość | W2 | mm | +/- 2 |
| prostokątność | S5 | mm/1000 mm | +/- 5 |
| płaskość | P5 | mm | +/- 5 |
| wytrzymałość na zginanie | BS | kPa | ≥ 75 |
| stabilność wymiarowa w normalnych warunkach | DS(N)2 | [%] | +/- 0,2 |
| stabilność wymiarowa w temp. +70C zmiany po 48 h | DS(70,-) | [%] | 2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | TR | kPa | ≥ 100 |

3.Łączniki mechaniczne EJOT STR U 2G

- Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta

- Obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 kN

- Sztywność talerzyka ≥ 0,60 kN/mm

- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

- sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych:

  - dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

  - dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm

4. Masa Sto Armierungsputz do wykonania warstwy zbrojonej

- gotowa do użycia masa w formie pasty, zapewniająca systemowi podwyższoną odporność mechaniczną i elastyczność,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- nie wymagająca stosowania pośredniej warstwy gruntującej

- możliwa do fabrycznego zabarwienia w masie

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 1,2 | ≥ 0,15 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,3 | ≥ 0,15 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,2 | ≥ 0,15 |

5.Siatka zbrojąca

Glasfasergewebe F

- tkanina z włókna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje kształtu,

- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,

- szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- ciężar powierzchniowy ≥ 160 g/m2 ,

| Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: w warunkach laboratoryjnych | ≥ 33 |
| --- | --- |
| w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 25 |

Sto-Panzergewebe

Do stosowania wraz z siatką Sto-Glasfasergewebe F w miejscach narażonych na zwiększone obciążenia mechaniczne

- tkanina z włókna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje kształtu,

- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,

- szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- ciężar powierzchniowy ≥ 530 g/m2 ,

| Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: w warunkach laboratoryjnych | ≥ 100 |
| --- | --- |
| w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 80 |

6. Akrylowa masa tynkarska Stolit (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)

- zewnętrzna masa tynkarska wg EN 15824

- zgodna z aprobatą techniczną systemu

- zbrojona włóknami ,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C

- z możliwością barwienia w masie,

- dostępna w fakturach: baranek, żłobionej (tzw. „kornik”) oraz modelowanej, umożliwiającej wykonanie tynku na gładko

- odporna na powstawanie rys skurczowych

- klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 wg EN 13501-1

- zabezpieczona środkami biobójczymi o wydłużonym uwalnianiu się

- bardzo odporna na pękanie, uderzenia i opady gradu w połączeniu z systemem StoTherm Classic

- o wysokiej odporności na wilgoć

- o niskiej absorbcji wody

- wodorozcieńczalna

| zawartość suchej substancji [%] | 74,1-85,8 |
| --- | --- |
| zawartość popiołu [%] w temp.: - 450°C - 900°C | 79,3 – 96,9 39,0 – 47,6 |
| gęstość objętościowa [g/cm3] | 1,77 ± 10% |
| absorbcja wody (podciąganie kapilarne) w | < 0,05 kg/(m² * h1/2) |
| współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ | 90 - 100 |
| współczynnik przewodzenia ciepła | 0,7 W/(m*K) |

7.Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

- listwy startowe Sto-Sockelleiste Universal wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem

- Klipsy do łączenia odcinków listew startowych Sto-Sockelleisteverbinder S, zapewniające wymaganą dylatację

- profile narożnikowe Sto-Gewebewinkel Standard wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

- listwy kapinosowe Sto-Tropfkantenprofil

- listwy przyokienne Sto-Anputzleiste Standard

- profile dylatacyjne Sto-Dehnfugenprofil,

- taśmy uszczelniające Sto-Dehnfugenband,

- profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia Sto-Übergangsprofil Blech

- korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach Sto-Gerüstankerverschluss

- puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji StoFix Eldoline

Wszystkie elementy do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być dostarczone przez dostawcę systemu i zgodne z jego wytycznymi.

8. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego StoTherm Classic zdefiniowanego w aprobacie technicznej

8.1 System z siatką zbrojącą StoGlasfasergewebe F

| wodochłonność po 1 h [g/m2]: - warstwa zbrojona - układ z tynkiem akrylowym | < 20 < 30 |
| --- | --- |
| wodochłonność po 24 h g/m2: - warstwa zbrojona - układ z tynkiem akrylowym | < 110 < 120 |
| mrozoodporność warstwy wierzchniej | brak zniszczeń |
| przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu [MPa] - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności | ≥0,10 |
| odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria] | I |
| odporność systemu z pojedynczą siatką Sto-Glasfasergewebe F, na uderzenie, w badaniu na próbkach po cyklach starzeniowych [J] | ≥ 20 |
| odporność systemu z podwójną siatką Sto-Glasfasergewebe F oraz Sto-Panzergewebe, na uderzenie, w badaniu na próbkach po cyklach starzeniowych [J] | ≥ 82 |
| opór dyfuzyjny względny [m] | < 1,1 |
| Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji | Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) |

wersja 2017/01