# ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ

StoTherm Classic

z płytą termoizolacyjną styropianową i tynkiem z tynkiem akrylowym Stolit

Schemat systemu:

| Klejenie: mineralna zaprawa klejąca Sto-Baukleber Termoizolacja: płyta termoizolacyjna z EPS Mocowanie (nie pokazano): łącznik mechaniczny zagłębiony w płycie Masa zbrojąca: Sto Armierungsputz / StoArmat Classic Plus F organiczna masa zbrojąca Zbrojenie: Sto-Glasfasergewebe F siatka zbrojąca z włókna szklanego Wyprawa tynkarska: Stolit K, |  |
| --- | --- |

Wymagania formalne wobec systemu:

- Krajowa lub Europejska Ocena Techniczna

- Deklaracja Właściwości Użytkowych

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

- Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu Sto Baukleber

- sucha zaprawa mineralna,

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- o gęstości nasypowej 1,15 – 1,45 kg/dm3,

- przyczepność zaprawy do betonu [MPa]:

| - w warunkach suchych | ≥ 0,60 |
| --- | --- |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,50 |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,20 |

- przyczepność zaprawy do styropianu [MPa]:

| - w warunkach suchych | ≥ 0,10 |
| --- | --- |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,05 |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 0,12 |

- Płyty termoizolacyjne EPS

W systemie należy zastosować płyty ze styropianu T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

zgodne z EN 13163: 2012+A1:2015 o deklarowany współczynniku przewodzenia ciepła 
λD ≤ 0,031 W/m * K i klasie reakcji na ogień E o grubości 15 cm.

Łączniki mechaniczne

W systemie należy zastosować łączniki do płyt termoizolacyjnych do montażu zagłębionego Sto Ecotwist 10-30 o symbolu 09333-001, z talerzykiem spiralnie wkręcanym w płytę termoizolacyjną, zaślepione zatyczką EPS do łaczników Ecotwist o symbolu 09333-002 lub pianką pistoletową Sto-Pistolenschaum SE (00506-006)

Właściwości łącznika: talerzyk i tuleja łącznika wykonane z tworzywa sztucznego, wkręcany trzpień ze stali ocynkowanej, głęboki montaż w materiale termoizolacyjnym, wartość Chi 0,002 W/K wzgl. 0,001 W/K lub 0,000 W/K zależnie od rodzaju montażu. W przypadku opisanego wyżej sposobu montażu wartość Chi wynosi 0,000 W/K.

Jeden typ łącznika stosuje się dla wszystkich grubości materiału termoizolacyjnego od 100 do 400 mm. 

Schemat rozmieszczenia łączników dla płyt styropianowych TR 100 o wymiarach 1000 x 500 mm.

| ilość łączników na m2 | Schemat rozmieszczenia |
| --- | --- |
| 4 |  |
| 6 |  |
| 8 |  |
| 10 |  |
| 12 |  |

- Masa do wykonania warstwy zbrojonej o zamiennie używanej nazwie 
Sto Armierungsputz/ StoArmat Classic Plus

- organiczna, gotowa do aplikacji masa zbrojąca/szpachlówka,

- tynk podkładowy zgodny z EN 15824,

- możliwość barwienia w masie w kolorze tynku wierzchniego,

- niepalny, klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 lub A1 zgodnie z EN 13501-1,

- nie zawierająca cementu,

- wysoka odporność mechaniczna, dzięki zawartości włókien zbrojących i wysokiej elastyczności,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- nie wymagająca stosowania pośredniej powłoki gruntującej,

- nie wymagająca stosowania zbrojenia diagonalnego w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych,

- wydłużenie przy zerwaniu 2%

- gęstość objętościowa 1,6 – 1,9 kg/dm3,

- absorbcja wody w < 0,05 kg/(m2x h0,5)

- przyczepność masy do betonu [MPa]:

| - w warunkach suchych | ≥ 1,10 |
| --- | --- |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,20 |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,00 |

- przyczepność zaprawy do styropianu [MPa]:

| - w warunkach suchych | ≥ 0,12 |
| --- | --- |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,12 |
| - po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 0,12 |

- Siatka zbrojąca Sto Glasfasergewebe F

- siatka z włókna szklanego, odporna na alkalia,

- wymiary oczka 4,0 x 4,0 mm,

- szerokość siatki 110 cm,

- po obu stronach siatki marginesy w żółtym kolorze, ułatwiające kontrolę właściwego zakładu siatki podczas wykonywania warstwy zbrojonej,

- masa powierzchniowa siatki ≥ 1,55 g/m2,

- siły zrywające wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni:

  - w warunkach laboratoryjnych 	≥ 33 N/mm

  - w roztworze alkalicznym 	≥ 25 N/mm

- Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%], dla próbek przechowywanych 28 dni

  - w warunkach laboratoryjnych 	≥ 4,7 %

  - w roztworze alkalicznym 	≥ 4,3 %

Pośrednia warstwa gruntująca – w przypadku zastosowania organicznej masy zbrojącej Sto-Armierungsputz / Sto-Armat Classic Plus F powłoka gruntująca pod wyprawę tynkarską nie jest wymagana

- Akrylowa masa tynkarska Stolit K

- elewacyjny tynk silikonowy zgodny z EN 15824,

- niepalny, klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 lub A1 zgodnie z EN 13501-1

- właściwy na mineralne i organiczne podłoża,

- barwiony w masie

- podwyższona odporność na uderzenia dzięki wzmocnieniu włóknami,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- do stosowania w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C.

- absorbcja wody w < 0,05 kg/(m2x h0,5)

- współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=90 - 100

- Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi systemodawcy, m. in.

| Dwuczęściowa listwa cokołowa składająca się z listwy przyściennej Sto-Startprofil PH-K , tworzywowej, o wysięgu 100 mm (07962-006) właściwej dla płyt termoizolacyjnych o grubości 120 – 150 mm oraz listwy kapinosowej z szeroką półką spodnią Sto-Sockelprofil PH 3 mm (01827-025) z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką. Listwa ta zapobiega powstaniu liniowego mostka termicznego. |  |
| --- | --- |
| Kątownik z siatką Sto-Gewebewinkel (symbol 00961-013) – profil tworzywowy ze zintegrowaną siatką zbrojącą do zabezpieczania narożników zewnętrznych oraz bocznych krawędzi ościeży okien i drzwi. |  |
| Listwa przyokienna Sto-Anputzleiste Perfect długość 2.4 m (01804-009) lub 1,4 m (01804-001) - z elastycznym mechanizmem teleskopowym zapewniającym kompensację ruchów we wszystkich trzech kierunkach, samoprzylepna, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, z widoczną białą krawędzią ochronną, z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających płaszczyzny okien/drzwi podczas prac ociepleniowych. |  |
| Listwa kapinosowa Sto-Tropfkantenprofil DP 3 mm (01889-021) z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, ze sztyftami do łączenia na styk w jednej płaszczyźnie – do zabezpieczania spodnich krawędzi balkonów, loggi, zadaszeń, podcieni oraz górnych krawędzi ościeży okien i drzwi. |  |
| Profil do obróbki blacharskiej Sto-Übergangsprofil Blech (04909-010) z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, z plastikowymi łącznikami do zamocowania w materiale termoizolacyjnym – do wykonania połączeń obróbek blacharskich z powierzchnią tynku bez uszkadzania (nacinania) warstwy zbrojonej siatką. |  |
| Sto-Fensterbankband (01943-005) – samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, elastycznej, miękkiej pianki, wodoszczelna, całkowicie impregnowana, wolno rozprężająca się, samoprzylepna - do uszczelnień wokół obróbek blacharskich podokienników. |  |
| Taśma uszczelniająca Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12 mm (01944-007), samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, elastycznej, miękkiej pianki, redukująca wodochłonność systemu, całkowicie impregnowana, wolno rozprężająca się, samoprzylepna – do uszczelnienia styków płyt termoizolacyjnych z elementami wystającymi z elewacji (płyty balkonowe, szafki instalacyjne, zadaszenia itp.). |  |

- Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej ocenie technicznej, zgodnie z ETAG 004

| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia | < 0,02 < 0,03 |
| --- | --- |
| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia | < 0,11 < 0,12 |
| Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, [MPa]: - w warunkach laboratoryjnych - po cyklach starzeniowych - po cyklach mrozoodporności | ≥0,08 ≥0,08 ≥0,08 |
| Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria | I |
| Odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych [J] - z jedną warstwą siatki - z dwoma warstwami siatki (pierwsza warstwa Sto Panzergewebe) | 15 200 |
| opór dyfuzyjny względny [m] | ≤ 1,1 |
| Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji | Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) przy grubości izolacji do 400 mm |

Podstawowe detale

- Klejenie płyt – metoda punktowo-obwodowa

- Mocowanie mechaniczne

Sto-Ecotwist - łącznik do płyt termoizolacyjnych do montażu zagłębionego

- Szczegół wykonania strefy cokołowej

- Szczegół wykonania narożnika zewnętrznego

Dylatacja konstrukcyjna budynku

Wytyczne wykonania

- Ogólne uwagi i wskazówki dotyczące robót ociepleniowych

Szczegółowe informacje dot. obróbki poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach Technicznych, natomiast szczegółowe opisy poszczególnych etapów wykonania ocieplenia znajdują się w broszurze Wytyczne wykonania Systemów StoTherm. Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa, Oceny i Odbioru Robót Elewacyjnych z zastosowaniem ETICS (http://www.systemyocieplen.pl/pliki/SSO_wytyczne_web.pdf ), z zachowaniem obowiązujących norm oraz sztuką budowlaną. Nadzór nad pracami ociepleniowymi oraz odbiór poszczególnych etapów robót powinien być prowadzony zgodnie z opracowaniem Niezbędnik Inspektora Nadzorującego Prace Związane z Montażem Systemu ETICS (http://www.systemyocieplen.pl/pliki/niezbednik_inspektora_nadzorujacego_prace_ETICS.pdf )

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin.

Okres obróbki w/w systemu w okresie jesienno-zimowym można wydłużyć stosując odpowiedniki systemodawcy z recepturą zimową (temperatury powyżej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewacji.

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy:

- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną zakończone i odebrane;

- wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp. zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte;

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych);

- na powierzchniach poziomych murów ogniowych, attyk, gzymsów itp. zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem;

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez powierzchnie ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność;

- rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

- wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego,

a w szczególności:

- należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów pochodzących z różnych systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji producenta i zwiększa ryzyko szkód;

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone powierzchnie należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon;

- rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

- Wykonywanie systemu StoTherm Classic

Przygotowanie podłoża

Montaż systemu ociepleniowego możliwy jest jedynie na podłożu spełniającym określone wymagania i sprawdzonym pod względem nośności. W przypadku podłoży zanieczyszczonych, nasiąkliwych i nierównych konieczne jest ich przygotowanie, natomiast w przypadku podłoży nienośnych należy zastosować mechaniczny system mocowania.

Środki gruntujące należy stosować w rozcieńczeniu dobranym do danego podłoża. Zagruntowana powierzchnia po wyschnięciu nie może mieć połysku. Zależnie od systemu i podłoża konieczne może być dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt izolacyjnych.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni należy poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt.

Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji ściany w celu zmierzenia jej nierówności. Jeżeli nie będą przekraczały 1 cm należy wyrównać je w etapie mocowania różną grubością kleju. Nierówności powyżej 1 cm należy zniwelować tynkiem wyrównawczym np. Sto-Faserputz, przy większych nierównościach należy stosować różne grubości płyt styropianowych (minimalna grubość płyt nie może być niższa, niż przewidziana w projekcie).

Montaż listwy cokołowej

Przed montażem listwy startowej Sto-Startprofil PH-K należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz oznaczyć ją np. przy pomocy sznura traserskiego. Listwę mocuje się, jako dolne wykończenie ocieplenia, montażowymi łącznikami mechanicznymi (najlepiej wbijanymi, z tworzywową tuleją rozprężną). Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa Sto-Unterlegscheibe.

Drugą część listwy cokołowej Sto-Sockelprofil PH 3 mm należy zainstalować na przyklejonych już płytach termoizolacyjnych podczas wykonywania warstwy zbrojącej. Odstęp między listwą startową i ścianą wypełnić odpowiednią pianką.

Klejenie płyt termoizolacyjnych

Płyty styropianowe należy kleić przy użyciu mineralnej zaprawy klejowej Sto Baukleber. Zaprawę należy nanieść na powierzchnię płyty całopowierzchniowo (w przypadku równego podłoża) lub metodą obwodowo-punktową (przy nierównościach podłoża do 1 cm). Przy metodzie obwodowo punktowej zaprawę należy nanieść na brzegi płyty, formując wałek, a na powierzchni płyty nanieść 6 placków. Należy nanieść taką ilość zaprawy klejowej, aby efektywna powierzchnia klejenia wynosiła min. 40%.

Jeżeli zaprawa klejąca zbyt długo pozostanie na płycie izolacyjnej lub ścianie, na jej powierzchni utworzy się film, który może zakłócić przyczepność. Dlatego płyty termoizolacyjne należy docisnąć do podłoża niezwłocznie po nałożeniu zaprawy klejącej (najpóźniej w ciągu 10 minut). Zależnie od warunków atmosferycznych czas ten może ulec skróceniu. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożonym klejem przyciskamy do podłoża i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Najniższy pas płyt należy ułożyć na wypoziomowanej listwie startowej.

Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju należy sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej, należy usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.

UWAGA: klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się wypełniania szczelin między płytami zaprawą lub masą klejącą.

Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie tak, aby pomiędzy płytami nie powstały otwarte spoiny. Te, których powstania nie udało się uniknąć, należy zamknąć pianką poliuretanową Sto-Pistolenschaum SE. W przypadku spoin o szerokości powyżej 5 mm zastosować paski materiału termoizolacyjnego.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów elewacji (np. okien, drzwi) lub wystających z niej stałych elementów (np. skrzynek gazowych). Należy stosować płyty docięte w kształcie litery „L”.

Niedopuszczalne jest przenoszenie ruchów termicznych i drgań obróbek blacharskich bezpośrednio na system ociepleniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności i charakterystyce (np. skrzynkami instalacyjnymi, podokiennikami) należy wykonać z użyciem samorozprężnej taśmy uszczelniającej Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12 mm (01944-007), zgodnie z rysunkami szczegółów producenta systemu.

Montaż podokienników i obróbek blacharskich

Podokienniki i inne obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź okapowa oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Uszczelnienie podokiennika ze stolarką okienna należy wykonać przy użyciu taśmy samorozprężnej Sto-Fensterbankband (01943-005).

Ościeża okienne i drzwiowe

Do połączeń płyt termoizolacyjnych ze stolarką okienną i drzwiową należy użyć listew przyokiennych Sto-Anputzleiste Perfect długość 2.4 m (01804-009) lub 1,4 m (01804-001) - z elastycznym mechanizmem teleskopowym zapewniającym kompensację ruchów we wszystkich trzech kierunkach. Listwy są samoprzylepne, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, z widoczną białą krawędzią ochronną, z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających okna i drzwi podczas etapów „mokrych” prac. Listwa ta gwarantuje właściwe połączenie wyprawy tynkarskiej z ościeżnicą, kompensuje ruchy, uszczelnia styk ocieplenia ze stolarką oraz zabezpiecza przed powstawaniem pęknięć.

Po zainstalowaniu listew przyokiennych i przyklejeniu płyt termoizolacyjnych, należy zabezpieczyć powierzchnię okien i drzwi poprzez naklejenie folii ochronnej do samoprzylepnej taśmy zamocowanej do odłamywanych skrzydełek listew.

Montaż łączników mechanicznych

Do tego etapu prac należy przystąpić ok. 5 dni po przyklejeniu płyt termoizolacyjnych, aby klej uzyskał już niezbędną wytrzymałość mechaniczną i przyczepność, by świeżo związany klej nie uległ zniszczeniu podczas instalacji łączników. Zastosować łączniki wkręcane Sto-Ecotwist 10-30 o symbolu 09333-001.

Wywiercić w ścianie otwory na łączniki z zachowaniem przynajmniej 10 cm odstępu od krawędzi płyty. Przestrzegać wskazówek zawartych w Instrukcjach Technicznych i Europejskiej lub Krajowej Ocenie Technicznej.

Blokadę osadzaka ustawić zgodnie z grubością materiału izolacyjnego.

Umieścić łącznik w otworze

Przy pomocy osadzaka docisnąć lekko łącznik do materiału izolacyjnego. Wkręcać łącznik z równomiernym naciskiem do momentu, gdy blokada osadzaka będzie przylegała do powierzchni

materiału izolacyjnego.

Powstały otwór na powierzchni materiału izolacyjnego zamknąć przy pomocy elementu Sto-Ecotwist VE (09333-002) lub pianki Sto-Pistolenschaum SE (00506-006)

Szlifowanie materiału termoizolacyjnego

Po zamontowaniu łączników i stwardnieniu pianki poliuretanowej użytej do wypełniania szczelin wykonać szlifowanie powierzchni styropianu, tak aby uzyskać płaszczyznę i jednocześnie uszorstnić powierzchnię płyt. Ewentualne nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych pojemników. Należy zachowywać zasady BHP oraz postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczeliny dylatacyjne

Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub między nimi muszą zostać przeniesione na system ociepleniowy. Zaleca się zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych Sto-Dehnfugenprofil do powierzchni czołowych (typ E) i do narożników (typ V).

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy osadzić kątowniki ochronne Sto-Gewebewinkel (00961-013) na narożnikach zewnętrznych budynku i bocznych krawędziach otworów. Na górnych krawędziach otworów, krawędziach płyt balkonowych oraz zadaszeń zainstalować kątową listwę kapinosową Sto-Tropfkantenprofil DP 3 mm (01889-021).

Uwaga: z uwagi na wysoką elastyczność bezcementowej masy zbrojącej dodatkowe zbrojenie diagonalne w narożnikach otworów w elewacji (okien, drzwi itp.) nie jest wymagane.

W miejscach, gdzie wyprawa tynkarska będzie stykała z obróbkami blacharskimi zamocować należy profile Sto-Übergangsprofil Blech (04909-010) z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą wg schematu poniżej

Po zabezpieczeniu miejsc szczególnych, opisanych wyżej należy przystąpić do wykonania właściwej warstwy zbrojonej. Na przygotowaną powierzchnię płyt styropianowych nanieść bezcementową masę zbrojącą, zabarwioną w masie w kolorze takim jak przewidziany kolor tynku lub nieznacznie jaśniejszym, na szerokość ok. 110 – 120 cm. Należy rozprowadzić taką ilość materiału, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubość warstwy wynosiła 2,5 - 4 mm. W naniesioną równomiernie masę należy wtopić siatkę z włókna szklanego. Siatkę należy układać z zakładem 10 cm. Po wtopieniu siatki należy wyszpachlować powierzchnię przy użyciu szerokiej pacy.

Wykonanie wyprawy wierzchniej

Uwaga: ze względu na zastosowanie bezcementowej masy zbrojącej zastosowanie pośredniej powłoki gruntującej nie jest wymagane.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej możliwe jest po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej. Z reguły okres ten wynosi ok 3 do 5 dni. W przypadku wysokiej względnej wilgotności powietrza czas schnięcia może się wydłużyć. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem systemu.

Masę tynkarską, zabarwioną zgodnie z projektem, nanieść pacą stalową na grubość ziarna a następnie wystrukturować pacą z utwardzonego tworzywa.

Instrukcja użytkowania i konserwacji elewacji

- Informacje ogólne

Instrukcja dotyczy bezspoinowych systemów ocieplania elewacji z cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym dostarczanych przez Sto Sp. z o.o.: StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Classic.

- Przeglądy elewacji

Zaleca się dokonywanie przeglądu przynajmniej raz na rok. W przypadku budynków o powierzchni zabudowy > 2000 m lub o powierzchni dachu > 1000 m - co najmniej dwa razy w roku w terminie do 31.05 oraz do 30.11.

W czasie kontroli, należy zwrócić uwagę na stan techniczny m. in.:

  - zewnętrznych warstw elewacji (powłoki malarskiej, wyprawy tynkarskiej oraz warstwy szpachlowej zbrojonej siatką, płyt izolacyjnych), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

  - urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji i dachu budynku: tablic informacyjnych, krat, rolet, instalacji antenowych, opraw oświetleniowych itp.)

  - elementów odwodnienia oraz opaski budynku

  - obróbek blacharskich i pokryć dachowych

- Użytkowanie elewacji

W trakcie codziennego użytkowania  niewolno dopuścić do uszkodzeń mechanicznych spowodowanych między innymi przez ostre przedmioty, wózki, pojazdy mechaniczne.

O elewację nie wolno opierać przedmiotów o znacznej wadze.

Kontakt z materiałami korodującymi lub gnijącymi (np. pozostawione drewno lub liście), a także tłustymi, oleistymi i żrącymi prowadzi do trwałych przebarwień.

Należy dbać o czystość elewacji oraz możliwie szybko reagować na zauważone usterki w celu zabezpieczenia układu ociepleniowego przed narastaniem uszkodzeń.

- Czyszczenie oraz konserwacja

Zabieg mycia należy wykonywać w temperaturze od 5°C do 25°C przy użyciu rozproszonego strumienia czystej wody o temperaturze do 30°C i niewielkim ciśnieniu roboczym

(maks. 80 - 100 bar, w zależności od rodzaju oraz stanu powłok wierzchnich systemu ociepleń).

UWAGA: Każdorazowo przed czyszczeniem należy wykonać próbne mycie na nieeksponowanym fragmencie elewacji, dobierając właściwe ciśnienie robocze. W przypadku niedostatecznej wytrzymałości warstw wierzchnich ocieplenia, należy rozważyć renowację/modernizację fasady.

Oczyszczana powierzchnia winna być spłukiwania do momentu usunięcia zabrudzeń tak aby nie powstały zacieki. Zabrania się szorowania, intensywnego tarcia i skrobania wyprawy wierzchniej podczas czyszczenia.

Miejscowe zabrudzenia można zmywać myjkami niskociśnieniowymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów tłustych, oleistych, żrących i pieniących się lub innych czynnych chemicznie.

W warunkach zimowych dopuszczalne jest usuwanie śniegu za pomocą miękkich szczotek lub mioteł. Zabrania się wykonywania zabiegów kucia i skrobania oblodzeń i zabrudzeń.

W strefie cokołu nie wolno używać soli i brudnego niepłukanego  piasku.

- Informacje dodatkowe

Niewielkie zauważalne z upływem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikają z naturalnego procesu odbarwiania farb i tynków na skutek promieniowania. Niektóre pigmenty znajdujące zastosowanie w farbach elewacyjnych i tynkach cienkowarstwowych, naświetlane promieniami UV, mogą ulegać powolnemu, nieznacznemu rozkładowi chemicznemu, którego następstwem jest zmiana wybarwienia powłoki.

wersja 2020/01