# ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ

StoTherm Ceramic M

z płytą termoizolacyjną z wełny mineralnej i okładziną ceramiczną [NAZWA PŁYTKI], format [WYMIARY] mm

Schemat systemu:

| Klejenie: mineralna zaprawa klejąca Sto-Baukleber Termoizolacja: płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej Masa zbrojąca: StoLevell Uni mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca Zbrojenie: siatka zbrojąca z włókna szklanego Sto-Glasfasergewebe Mocowanie mechaniczne łącznik mechaniczny wkręcany, mocowany przez siatkę zbrojącą Klejenie okładziny mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego StoColl KM Okładzina ceramiczna Płytki klinkierowe, ekstrudowane StoBrick Spoinowanie Mineralna zaprawa do fugowania płytek z kamienia naturalnego i klinkierowych StoColl FM-K |  |
| --- | --- |

Wymagania formalne wobec systemu:

- Europejska Ocena Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna dla kompletnego rozwiązania

- Deklaracja właściwości użytkowych lub Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych dla pełnego systemu

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony elewacji – system sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1 – system niepalny A2 – s1,d0

- Opinia techniczna w zakresie odpadania okładziny podczas pożaru (zgodnie z par. 225 Dz.U.2015.0.1422 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

- Zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych do podłoża, o nazwie
Sto-Baukleber

- sucha zaprawa mineralna,

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy ok 1,4 g/cm³

- przyczepność zaprawy do betonu [MPa]:

| w warunkach laboratoryjnych | ≥ 0,70 |
| --- | --- |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,40 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,20 |

- przyczepność zaprawy do wełny mineralnej [MPa]:

| w warunkach laboratoryjnych | ≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie mineralnej |
| --- | --- |

- Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej

W systemie należy zastosować płyty z wełny mineralnej o właściwościach nie niższych niż podane w kodzie  MW-EN13162-T5-DS(70,90)--TR10-WS-WL(P)-MU1
o deklarowany współczynniku przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/m * K i klasie reakcji na ogień A1 o grubości [GRUBOŚĆ IZOLATORA] cm.

- Łączniki mechaniczne

Łączniki należy mocować przez warstwę zbrojoną siatką. W systemie należy zastosować łączniki ejotherm STR U 2G do płyt termoizolacyjnych, o następujących parametrach.

  - średnica talerzyk ≥ 60 mm

  - obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 kN

  - sztywność talerzyka ≥ 0,6 kN/mm

  - śruba wstępnie zamontowana

- Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej o nazwie StoLevelI Uni

- sucha zaprawa mineralna z dodatkiem włókien,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- gęstości nasypowej 1150 - 1450 kg/m3,

- przyczepność zaprawy do wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych ≥ 0,08  MPa lub zniszczenie w wełnie mineralnej

- Siatka z włókna szklanego, odporna na alkalia o nazwie Sto-Glasfasergewebe

- wymiary oczka 6,0 x 6,0 mm,

- szerokość siatki 110 cm,

- po obu stronach siatki marginesy w żółtym kolorze, ułatwiające kontrolę właściwego zakładu siatki podczas wykonywania warstwy zbrojonej,

- masa powierzchniowa siatki ≥ 160 g/m2,

- siły zrywające wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni:

  - w warunkach laboratoryjnych 	≥ 35 N/mm

  - w roztworze alkalicznym 	≥ 20 N/mm

- Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%], dla próbek przechowywanych 28 dni

  - w warunkach laboratoryjnych 	≥ 4,6 %

  - w roztworze alkalicznym 	≥ 2,3 %

- Wytrzymałość względna, % wytrzymałość w stawie dostawy odniesiona do wytrzymałości po przechowywaniu w stanie dostawy ≥ 50 %

- Elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej o nazwie StoColl KM

- sucha zaprawa mineralna,

- zgodna z krajową oceną techniczną systemu,

- gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy 1,4 g/cm³

- odporność na mróz i warunki atmosferyczne

- wysoka trwałość

- spełnia wymaganie C1TE wg EN 12004

- Płytka ceramiczna, klinkierowa o nazwie [NAZWA PŁYTKI, https://www.konfiguratorelewacji.pl/stobrick/ ]

- ekstrudowana

- mrozoodporna zgodnie z EN ISO 10545-12

- produkcja zgodna z EN14411

- maksymalny promień porów: > 0,2 µm

- objętość porów: ≥ 20 mm³/g

- nasiąkliwość: < 6 %

- format płytki

długość x szerokość x grubość w mm:

[WYMIARY]

- format narożników

długość / szerokość x wysokość x grubość w mm:

[WYMIARY]

- Zaprawa do fugowania płytek z kamienia naturalnego za pomocą kielni do fugowania o nazwie StoColl KM [KOLOR FUGI]

- zaprawa mineralna,

- do fugowania metodą półsuchą

- zgodna z krajową oceną techniczną systemu,

- produkt odporny na działanie czynników atmosferycznych

- odporna na działanie mrozu

- Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi systemodawcy, m. in.

| Dwuczęściowa listwa cokołowa składająca się z listwy przyściennej Sto-Startprofil PH-K , tworzywowej, o wysięgu 100 mm (07962-006) właściwej dla płyt termoizolacyjnych o grubości 120 – 150 mm oraz listwy kapinosowej z szeroką półką spodnią Sto-Sockelprofil PH 3 mm (01827-025) z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką. Listwa ta zapobiega powstaniu liniowego mostka termicznego. |  |
| --- | --- |
| Kątownik z siatką Sto-Gewebewinkel (symbol 00961-013) – profil tworzywowy ze zintegrowaną siatką zbrojącą do zabezpieczania narożników zewnętrznych oraz bocznych krawędzi ościeży okien i drzwi. |  |
| Listwa przyokienna Sto-Anputzleiste Perfect długość 2.4 m (01804-009) lub 1,4 m (01804-001) - z elastycznym mechanizmem teleskopowym zapewniającym kompensację ruchów we wszystkich trzech kierunkach, samoprzylepna, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, z widoczną białą krawędzią ochronną, z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających płaszczyzny okien/drzwi podczas prac ociepleniowych. |  |
| Profil przejściowy tynk – ceramika Sto-Übergangsprofil Keramik P30mm, 250cm. Zgrzewany, perforowany profil z tworzywa sztucznego, z krawędzią oddzielającą, nakładką ochronną i pochylonym ramieniem z kapinosem, zintegrowana siatka zbrojąca, profil odcinający montowany poniżej lub powyżej okładzin ceramicznych przy połączeniu z powierzchniami otynkowanymi, połączenie odprowadzające wodę |  |
| Sto-Fensterbankband (01943-005) – samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, elastycznej, miękkiej pianki, wodoszczelna, całkowicie impregnowana, wolno rozprężająca się, samoprzylepna - do uszczelnień wokół obróbek blacharskich podokienników. |  |
| Taśma uszczelniająca Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12 mm (01944-007), samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, elastycznej, miękkiej pianki, redukująca wodochłonność systemu, całkowicie impregnowana, wolno rozprężająca się, samoprzylepna – do uszczelnienia styków płyt termoizolacyjnych z elementami wystającymi z elewacji (płyty balkonowe, szafki instalacyjne, zadaszenia itp.). |  |

- Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej ocenie technicznej, zgodnie z EAD 040287-00-0404

| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia (płytki ceramiczne) | < 0,20 < 0,20 |
| --- | --- |
| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia (płytki ceramiczne) | < 0,50 < 0,40 |
| Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, [MPa]: - w warunkach laboratoryjnych - po cyklach starzeniowych - po cyklach mrozoodporności | ≥0,08 ≥0,08 ≥0,08 |
| Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria | III |
| Odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych [J] - ciałem miękkim - cialem twardym | 10 1 |
| Zachowanie pod ciężarem własnym: - maksymalne obciążenie nie powodujące zniszczenia, N - maksymalne ugięcie, mm | 62 4,8 |
| opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej [m] - szerokość spoiny: 8 mm - szerokość spoiny: 15 mm | ≤ 6,7 ≤ 3,8 |
| Reakcja na ogień, klasa | A2-s1,d0 |
| Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji | Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) |
| Nieodpadanie okładziny podczas pożaru (zgodnie z par. 225 Dz.U.2015.0.1422), min | 120 |

Wytyczne wykonania

- Ogólne uwagi i wskazówki dotyczące robót ociepleniowych

Szczegółowe informacje dot. obróbki poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach Technicznych, natomiast szczegółowe opisy poszczególnych etapów wykonania ocieplenia znajdują się w broszurze StoTherm Ceramic. Systemy ociepleń z okładziną. Wytyczne.

Wszystkie prace winny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących norm oraz sztuką budowlaną.

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin.

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy:

- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną zakończone i odebrane;

- wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp. zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte;

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych);

- na powierzchniach poziomych murów ogniowych, attyk, gzymsów itp. zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem;

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez powierzchnie ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność;

- rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

- wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego,

a w szczególności:

- należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów pochodzących z różnych systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji producenta i zwiększa ryzyko szkód;

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone powierzchnie należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon;

- rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

- Wykonywanie systemu StoTherm Ceramic M

Przygotowanie podłoża

Montaż systemu ociepleniowego możliwy jest jedynie na podłożu spełniającym określone wymagania i sprawdzonym pod względem nośności. W przypadku podłoży zanieczyszczonych, nasiąkliwych i nierównych konieczne jest ich przygotowanie,

Środki gruntujące należy stosować w rozcieńczeniu dobranym do danego podłoża. Zagruntowana powierzchnia po wyschnięciu nie może mieć połysku.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni należy poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt.

Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji ściany w celu zmierzenia jej nierówności. Jeżeli nie będą przekraczały 1 cm należy wyrównać je w etapie mocowania różną grubością kleju. Nierówności powyżej 1 cm należy zniwelować tynkiem wyrównawczym np. Sto-Faserputz, przy większych nierównościach należy stosować różne grubości płyt izolacyjnych (minimalna grubość płyt nie może być niższa, niż przewidziana w projekcie).

Montaż listwy cokołowej

Przed montażem listwy startowej Sto-Startprofil PH-K należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz oznaczyć ją np. przy pomocy sznura traserskiego. Listwę mocuje się, jako dolne wykończenie ocieplenia, montażowymi łącznikami mechanicznymi (najlepiej wbijanymi, z tworzywową tuleją rozprężną). Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa Sto-Unterlegscheibe.

Drugą część listwy cokołowej Sto-Sockelprofil PH 3 mm należy zainstalować na przyklejonych już płytach termoizolacyjnych podczas wykonywania warstwy zbrojącej. Odstęp między listwą startową i ścianą wypełnić odpowiednią pianką.

Klejenie płyt termoizolacyjnych

Płyty z wełny mineralnej należy kleić przy użyciu zaprawy klejowej Sto-Baukleber. Jeżeli stosowane płyty termoizolacyjne nie są gruntowane fabrycznie, przed przyklejeniem spodnią powierzchnię płyty należy zagruntować (przeszpachlować) zaczynem z kleju.

Zaprawę klejącą należy nanieść na zagruntowaną powierzchnię płyty całopowierzchniowo lub metodą obwodowo-punktową (przy nierównościach podłoża do 1 cm). Przy metodzie obwodowo punktowej zaprawę należy nanieść na brzegi płyty, formując wałek, a na powierzchni płyty nanieść 6 placków. Należy nanieść taką ilość zaprawy klejowej, aby efektywna powierzchnia klejenia wynosiła min. 60%.

Jeżeli zaprawa klejąca zbyt długo pozostanie na płycie izolacyjnej lub ścianie, na jej powierzchni utworzy się film, który może zakłócić przyczepność. Dlatego płyty termoizolacyjne należy docisnąć do podłoża niezwłocznie po nałożeniu zaprawy klejącej (najpóźniej w ciągu 10 minut). Zależnie od warunków atmosferycznych czas ten może ulec skróceniu. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożonym klejem przyciskamy do podłoża i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Najniższy pas płyt należy ułożyć na wypoziomowanej listwie startowej.

Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju należy sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej, należy usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.

UWAGA: klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się wypełniania szczelin między płytami zaprawą lub masą klejącą.

Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie tak, aby pomiędzy płytami nie powstały otwarte spoiny. Te, których powstania nie udało się uniknąć, należy zamknąć paskami z materiału termoizolacyjnego. W razie konieczności można też zastosować pistoletową piankę poliuretanową Sto-Pistolenschaum SE.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów elewacji (np. okien, drzwi) lub wystających z niej stałych elementów (np. skrzynek gazowych). Należy stosować płyty docięte w kształcie litery „L”.

Niedopuszczalne jest przenoszenie ruchów termicznych i drgań obróbek blacharskich bezpośrednio na system ociepleniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności i charakterystyce (np. skrzynkami instalacyjnymi, podokiennikami) należy wykonać z użyciem samorozprężnej taśmy uszczelniającej Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12 mm (01944-007), zgodnie z rysunkami szczegółów producenta systemu.

Montaż podokienników i obróbek blacharskich

Podokienniki i inne obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź okapowa oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Uszczelnienie podokiennika ze stolarką okienna należy wykonać przy użyciu taśmy samorozprężnej Sto-Fensterbankband (01943-005).

Ościeża okienne i drzwiowe

Do połączeń płyt termoizolacyjnych ze stolarką okienną i drzwiową należy użyć listew przyokiennych Sto-Anputzleiste Perfect długość 2.4 m (01804-009) lub 1,4 m (01804-001) - z elastycznym mechanizmem teleskopowym zapewniającym kompensację ruchów we wszystkich trzech kierunkach. Listwy są samoprzylepne, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, z widoczną białą krawędzią ochronną, z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających okna i drzwi podczas etapów „mokrych” prac. Listwa ta gwarantuje właściwe połączenie wyprawy tynkarskiej z ościeżnicą, kompensuje ruchy, uszczelnia styk ocieplenia ze stolarką oraz zabezpiecza przed powstawaniem pęknięć. Po zainstalowaniu listew przyokiennych i przyklejeniu płyt termoizolacyjnych, należy zabezpieczyć powierzchnię okien i drzwi poprzez naklejenie folii ochronnej do samoprzylepnej taśmy zamocowanej do odłamywanych skrzydełek listew.

Szlifowanie materiału termoizolacyjnego

W razie konieczności powierzchnię przyklejonych płyt można wyrównać poprzez szlifowanie specjalną tarką do wełny mineralnej..

Konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne

Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub między nimi muszą zostać przeniesione na system ociepleniowy. Zaleca się zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych Sto-Dehnfugenprofil do powierzchni czołowych (typ E) i do narożników (typ V).

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy osadzić kątowniki ochronne Sto-Gewebewinkel (00961-013) na narożnikach zewnętrznych budynku i bocznych krawędziach otworów.

Na narożnikach otworów w elewacji (okien, drzwi itp.) należy zainstalować zbrojenie diagonalne w postaci ukośnych pasków siatki o wymiarach około 20 x 30 cm.

Po zabezpieczeniu miejsc szczególnych, opisanych wyżej należy przystąpić do wykonania właściwej warstwy zbrojonej. Na przygotowaną powierzchnię płyt z wełny mineralnej nanieść zaprawę zbrojącą na szerokość ok. 110 – 120 cm. Należy rozprowadzić taką ilość materiału, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubość warstwy wynosiła 3 - 4 mm. W naniesioną równomiernie masę należy wtopić siatkę z włókna szklanego. Siatkę należy układać z zakładem 10 cm. Po wtopieniu siatki należy wyszpachlować powierzchnię przy użyciu szerokiej pacy.

Montaż łączników mechanicznych

Do tego etapu prac należy przystąpić po wykonaniu warstwy zbrojonej systemu. Łączniki muszą zostać zamocowane przez warstwę zbrojoną z zatopioną siatką. Zastosować łączniki spełniające wymagania Krajowej Oceny Technicznej systemu. Wywiercić w ścianie otwory na łączniki z zachowaniem przynajmniej 10 cm odstępu od krawędzi płyty. Przestrzegać wskazówek zawartych w Instrukcjach Technicznych i Europejskiej lub Krajowej Ocenie Technicznej łączników. Po zamocowaniu łączników ich talerzyki muszą zostać ponownie przykryte masą szpachlową.

Schemat rozmieszczenia łączników dla płyt z wełny mineralnej fasadowej (o zaburzonym układzie włókien)

| ilość łączników na m2 | a = odległość między łącznikami w cm |
| --- | --- |
| 5 | 45 |
| 6 | 41 |
| 7 | 38 |
| 8 | 35 |
| 9 | 33 |
| 10 | 32 |
| 11 | 30 |
| 12 | 29 |

Klejenie okładziny

Do przyklejania płytek okładzinowych służy zaprawa klejąca StoColl KM, która nanoszona jest zarówno na spodnią stronę płytek jak i na podłoże za pomocą ząbkowanej pacy 10 x 10 mm. Należy przy tym

zagwarantować, by po dociśnięciu, zaprawa klejąca pokryła całą spodnią powierzchnię płytek. Grubość warstwy zaprawy klejącej musi wynosić min. 3 mm.

Spoinowanie

Spoiny płytek ceramicznych powinny mieć szerokość 8 – 10 mm, a powierzchnia spoin w okładzinie powinna być nie mniejsza niż 6% powierzchni okładziny. Spoiny płytek z kamienia naturalnego powinny mieć szerokość tak dobraną, aby ich powierzchnia nie była mniejsza niż 5% powierzchni okładziny.

Po wyschnięciu zaprawy klejowej należy wykonać spoinowanie płytek. Do tego celu służy zaprawa do spoinowania StoColl FM-K (do spoinowania płytek o chropowatej powierzchni). Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.

Okładzina

Spoiny trwale elastyczne mogą być wykonane przy zastosowaniu Sto-Seal F 505 lub Ottoseal S70.

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania poszczególnych

materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach Technicznych.

Dylatowanie systemowe okładziny

Powierzchnia okładziny powinna być podzielona na pola o maksymalnej

powierzchni 36 m2 (maks. 6x6 m). Zdylatowanie powierzchni okładziny uzyskuje się poprzez wykonanie spoin trwale elastycznych na fugach wyznaczających pola podziału.

Podstawowe detale

- Przekrój systemu

- Połączenie w strefie cokołowej

- Systemowa spoina dylatacyjna w okładzinie elewacyjnej wykonana przez nacięcie płyty termoizolacyjnej i wypełnienie masą uszczelniającą

- Systemowa spoina dylatacyjna w narożniku wykonana przez nacięcie płyty termoizolacyjnej i wypełnienie masą uszczelniającą

- Połączenie narożnika zewnętrznego, przejście pomiędzy powłoką tynkarską a okładziną z płytekceramicznych

- Połączenie w narożniku wewnętrznym z zastosowaniem masy uszczelniającej do spoin

- Ściana zewnętrzna/łączenie systemu (przekrój pionowy): przejście pomiędzy powłoką tynkarską a okładziną z płytek

- Ściana zewnętrzna/łączenie systemu (przekrój poziomy): przejście pomiędzy powłoką tynkarską a okładziną z płytek

Instrukcja użytkowania i konserwacji elewacji

- Przeglądy elewacji

Zaleca się dokonywanie przeglądu przynajmniej raz na rok. W przypadku budynków o powierzchni zabudowy > 2000 m lub o powierzchni dachu > 1000 m - co najmniej dwa razy w roku w terminie do 31.05 oraz do 30.11.

W czasie kontroli, należy zwrócić uwagę na stan techniczny m. in.:

  - zewnętrznych warstw elewacji (płytek klinkierowych oraz wypełnienia spoin (fug), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

  - urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji i dachu budynku: tablic informacyjnych, krat, rolet, instalacji antenowych, opraw oświetleniowych itp.)

  - elementów odwodnienia oraz opaski budynku

  - obróbek blacharskich i pokryć dachowych

- Użytkowanie elewacji

W trakcie codziennego użytkowania  niewolno dopuścić do uszkodzeń mechanicznych spowodowanych między innymi przez ostre przedmioty, wózki, pojazdy mechaniczne.

O elewację nie wolno opierać przedmiotów o znacznej wadze.

Kontakt z materiałami korodującymi lub gnijącymi (np. pozostawione drewno lub liście), a także tłustymi, oleistymi i żrącymi prowadzi do trwałych przebarwień.

Należy dbać o czystość elewacji oraz możliwie szybko reagować na zauważone usterki w celu zabezpieczenia układu ociepleniowego przed narastaniem uszkodzeń.

- Czyszczenie oraz konserwacja

Zabieg mycia należy wykonywać w temperaturze od 5°C do 25°C przy użyciu rozproszonego strumienia czystej wody o temperaturze do 30°C i niewielkim ciśnieniu roboczym

(maks. 80 bar, w zależności od rodzaju oraz stanu okładzin wierzchnich systemu ociepleń).

UWAGA: Każdorazowo przed czyszczeniem należy wykonać próbne mycie na nieeksponowanym fragmencie elewacji, dobierając właściwe ciśnienie robocze. W przypadku niedostatecznej wytrzymałości warstw wierzchnich ocieplenia, należy rozważyć renowację/modernizację fasady.

Oczyszczana powierzchnia winna być spłukiwania do momentu usunięcia zabrudzeń tak aby nie powstały zacieki. Podczas czyszczenia zabrania się szorowania, intensywnego tarcia i skrobania okładziny wierzchniej oraz fugi.

Miejscowe zabrudzenia można zmywać myjkami niskociśnieniowymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów tłustych, oleistych, żrących i pieniących się lub innych czynnych chemicznie.

W warunkach zimowych dopuszczalne jest usuwanie śniegu za pomocą miękkich szczotek lub mioteł. Zabrania się wykonywania zabiegów kucia i skrobania oblodzeń i zabrudzeń.

W strefie cokołu nie wolno używać soli i brudnego niepłukanego  piasku.

- Informacje dodatkowe

Niewielkie zauważalne z upływem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikają z naturalnego procesu odbarwiania się okładzin na skutek promieniowania UV.

wersja 2020/02

# Text boxes

TEKSTURA

https://www.konfiguratorelewacji.pl/stobrick/